Nachleuchtfarben-Emulsion

Inaktive – phosphoreszierende

Streichfertig – wasserverdünnbar

Inaktive Leuchtfarben besitzen die Fähigkeit, Tages- oder künstliches Licht aufzunehmen und in der Dunkelheit langsam wieder abzugeben.

Die Aufladung geschieht sehr schnell – innerhalb von 1-2 Minuten.

Die Nachleuchtwirkung hält mehrere Stunden an, vermindert sich aber kontinuierlich.

Das Auge benötigt zur vollen Wahrnehmung der Leuchtwirkung einige Minuten, da es sich erst auf die Dunkelheit einstellen muss(Adaption).

Verwendungsgebiete

Zur Sicherheitskennzeichnung, zum Anstrich von Luftschutzräumen, Parkhäusern und Tiefgaragen, für Treppenstufen, Hinweiszeichen, Markierung von Fluchtwegen usw. und zur Orientierung bei Lichtausfall oder in zeitweise dunklen Räumen.

Inaktive Leuchtfarben sind vor allem für den Innerraum bestimmt, im Freien vergrauen sie nach einiger Zeit durch Sonneneinwirkung in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit und verlieren dann ihr Nachleuchtvermögen.

Grundierung

Mit weißer fettarmer Vorstrichfarbe oder Binder.

Wir raten dazu ausschließlich unser Grundweiß zu verwenden – nur diese Pigmente sind aufeinander abgestimmt.

Der zu bearbeitende Untergrund muss trocken und frei von fett und Verschmutzung sein.

Verarbeitungsanweisung

Dispersionsfarbe, frei von organischen Lösemitteln.

Zweimaliger Anstrich, der sowohl mit Pinsel als auch mit Walzen erfolgen kann – evtl.

mit Wasser verdünnen.

Überzug mit transparentem Schutzlack verwenden.

Materialbedarf

Um eine gute Leuchtwirkung zu erzielen sollten für 1m² Fläche 800g Emulsion aufgebracht werden.

Entsprechend der DIN 67510 muss um die vorgeschriebene Leuchtdichte zu erreichen, 1000g pro 1m² Fläche verwendet werden.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kaiser UG

Sabine Petschulat

# Text boxes

#### gemäß DIN 67510